Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N IČO : 00167886 DIČ: 2020404232 IČ DPH : SK 2020404232 banka : VUB – Levice 316-152/0200

TECHNICKÝ   LIST.

PENETRAN   -  Asfaltový penetračný náter

Popis:

Roztok asfaltového laku v organickom rozpúšťadle.

Použitie:

Používa sa na penetráciu omietok, betónu a tehlového muriva pod krycie asfaltové izolačné laky. Môže sa použiť aj na penetráciu podkladu pred nanášaním asfaltových tmelov na lepenie parkiet. Výrobok sa nesmie používať na nátery povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou.

Riedenie: Používa sa v neriedenom stave.

Vlastnosti náterovej látky:

vzhľad - stredne viskózna kvapalina

výtoková čas - 20(C/4mm                                                   11 - 13 sek.

hustota (g / cm3)                                                                   0,78

obsah organických rozpúšťadiel ( kg / kg výrobku )           0,7 – 0,8

obsah celkového organického uhlíka ( kg / kg výrobku )    0,614 – 0,70

obsah neprchavých látok - sušina   ( % )                             min. 30

VOC   ( g/l )                                                                         552         /limit 750/

zasychanie  stupeň 3  -  max. 24 h

Výdatnosť:  2 až 3 m2/kg podľa savosti podkladu. Nanáša sa štetcom.

Balenie: 3 kg, 8 kg, l4 kg a podľa požiadaviek zákazníka

Záručná doba: 24 mesiacov

Skladovanie :  Výrobok skladovať pri teplote +5 až + 25°C.

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečenstva.