J.M.L.I. spol. s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice

tel./fax 033/7796266, 7796267

Technický list výrobku

( 30/05/13 UB)

Výrobok :		 Nivelizačný poter UNIVER BAU Samonivelizačný

ČSN 13813 CT-C20-F5-B1,0 – cementová poterová malta s tvrdým

kamenivom modifikovaná polymérom

Charakteristika:        Priemyselne vyrábaný cementový poter s využitím prírodných materiálov,

kremičitých pieskov, cementu, prímesí a prísad s veľkosťou stredného

zrna 0,22 mm.

Použitie :                     Určený je na podkladové vrstvy pod úžitkové povrchy (dlažba, koberec,

parkety, a pod.) vo vnútorných priestoroch pre hrúbku jednej vrstvy 2-10

mm (lokálne 15 mm), vrátane podlahového  vykurovania a elektrických

rohoží.. Vrstvy možno opakovať na požadovanú úroveň.

Technické údaje: 	Objemová hmotnosť -                   min. 1500 kg/m3

Objemová stálosť -                        koláčková skúška bez trhlín a zakrivenia

Pevnosť v tlaku :                            min. 20 N/mm2

Pevnosť v ťahu pri ohybe :             min. 5 N/mm2

Prídržnosť k podkladu :                  min. 0,8 N/mm2

Čas spracovateľnosti :                    min. 150 minút

Maximálne zrno :		         0,5 mm

- Výdatnosť:                                      cca 1,5 kg/m2 pri hrúbke 1 mm

Ďalšie doporučenia : Ľahká (náhodilá) pochôdznosť  :   po 12 hod. (podľa intenzity zretia,

v závislosti na teplote, vlhkosti, apod.)

Bežná pochôdznosť  :                  po 24 hod. (podľa intenzity zretia,

v závislosti na teplote, vlhkosti, apod.)

Ľahké zaťaženie :                        po 2-3 dňoch (podľa intenzity zretia,

v závislosti na teplote, vlhkosti, apod.)

Zvýšené zaťaženie

(ukladanie dlažby, apod.) :             po 3-7 dňoch (podľa intenzity zretia,

v závislosti na teplote, vlhkosti, apod.)

Montáž PVC, laminátových

a drevených podláh :                      podľa skutočnej vlhkosti povrchu

Plné zaťaženie :                              po 28 dňoch

- 2 -

Spracovanie :	Nivelizačný poter sa pripraví tak, že do suchej zmesi sa pridá zámesová voda v množstve cca 0,240 l/kg zmesi, dokonale sa premieša  (vŕtačka s nízkými otáčkami - cca 500 ot/min.). Nechá sa 3-50 minút odležať, opätovne sa premieša a môže sa spracovať (pri nižšej dávke vody možno dosiahnuť rýchlejšie tuhnutie a skráti sa čas spracovania, pri vyššej dávke vody je tuhnutie pomalšie a dlhšia spracovateľnosť).

Nanáša sa na pripravený podklad s penetráciou (s dôrazom pre veľmi savé podklady) rozliatím  po ploche.  Následne sa hladidlom, tyčkou, resp. valčekom jemne spracuje, čím sa odstráni  prebytočný vzduch a nanesená vrstva sa zarovná.

Teplota prostredia a povrchu nesmie klesnúť pod +5 C a prevýšiť +25 C.

Balenie                           Suchý nivelizačný poter je balený v papierových vreciach  polyetylénovou

a skladovanie :              vložkou á 25 kg a ukladaná na paletách á 1,2 t s dobou skladovateľnosti  6

mesiacov v suchom prostredí. Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých

vozidlách.

Kvalita :	Kvalita výrobkov overovaná  v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava.

##### Bezpečnostné    	Nivelizačný poter v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri

a hygienické 	             manipulácii treba používať respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické

opatrenia :	prostredie, preto je nutné chrániť pokožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.