J.M.L.I. spol. s r.o., Hospodárske stredisko SPD, 922 08 Rakovice

tel./fax 033/7796266, 7796267

________________________________________________________________________

Technický list výrobku

( 01/08/2014 )

Výrobok:		Suchý betón UNIVER  BAU C20

Charakteristika:          Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic. Zrnitosť do 8 mm.

Technické údaje: 	Objemová hmotnosť -                    cca 2000 kg/m3

Objemová stálosť -                         koláčková skúška bez trhlín a zakrivenia

Pevnosť v tlaku (pre CS III):          min. 20 MPa

Stupeň horľavosti :		tr. A1 nehorľavé

Spotreba vody:			6-8 l/vrece

Spotreba materiálu:		20 kg/m2/cm

Spracovanie:	Obsah vreca zmiešať s cca 6-8 l čistej vody v samospádovej alebo kontinuálnej miešačke, doba miešania 3–5 min. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Pridávanie vody nastaviť podľa želanej konzistencie. Pripravenú čerstvú betónovú zmes uložiť na určené miesto v jednotlivých vrstvách tak, aby betón bolo možné zhutniť. Betón zhutniť vhodným spôsobom (napr. vibrovaním, ubíjaním a pod.) rovnomerne a v celom jeho objeme tak, aby sa odstránil prebytočný vzduch. Počas prvých dní chrániť povrch betónu pred nadmerným odparovaním vody a to napr. prekrytím fóliou, tkaninami, ošetrením povrchu vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo kropením čistou vodou. Oddebnenie je možné až po dosiahnutí požadovanej pevnosti.

Teplota prostredia nesmie klesnúť pod + 5( C. V prípade nižšej teploty platí  „ Technické riešenie v chladnom prostredí “.

Balenie 	Suchá betónová zmes je balená v papierových vreciach s polyetylénovou vložkou á 40 kg

a skladovanie:	ukladaná na paletách á 1,2 t s dobou skladovateľnosti 6 mesiacov v suchom prostredí. Prepravu výrobkov zabezpečovať v krytých vozidlách.

Kvalita:	Kvalita výrobkov overovaná  v podnikovom laboratóriu a štátnou skúšobňou TSÚS Bratislava.

##### Bezpečnostné  	Suchý betón v suchom stave dráždi dýchacie cesty, preto pri manipulácii treba

a hygienické 		používať respirátor. V mokrom stave vytvára alkalické prostredie, preto je nutné chrániť

opatrenia:	pokožku a oči. Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnuť čistou vodou a ošetriť očným roztokom. V prípade rozsiahleho zasiahnutia vyhľadať lekársku pomoc.