Technické podmienky tmelu na drevo


        VYTIGEN

Druh použitia :   

                             tmelenie a úprava nerovností dreva, drevovláknitých     

                                 dosák,spároviek,prekližky , lepených papierových dosák 

                                      Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Balenie :               200 g        1 kg        10 kg           35 kg

Konzistencia  :     pasta

Farva :              

                             vyrába sa vo farbách biela , základ,natural,javor/jasan,topoľ,

                             smrek,borovica,červený smrek,buk,buk parený, dub, dub stredný

                             mahagon, breza ,čerešňa , meranti , rustikál,čierna 

Hustota :                                   2010 - 2086 kg/m3
Aplikačná vrstva :  max. 0,5 mm /pre 1 vrstvu

Horľavosť:           nehorľavý 

Doba zasychania : 

                           podľa vlhkosti dreva-hmoty od 20 do 180 minut pri

                           jednej  vrstve a  teplote prostredia 21 °C      

                           s maxim. relat.vlhkosťou vzduchu do 50 %

Riedenie :          

                      je riediteľný vodou bez obmedzenia
Odolnosť pliesne

bakterie,kvasinky : vysoko odolný/ obsah CMI a MI podľa EU/

Skladovanie :    skladovať pri teplote 0o C až +30oC 
Odolnosť vode : 

                      po vysušení – krátkodobá

Ochrana vrstvy:  

                                Je kompatibilní zo všetkými druhmi farieb, lakov ,past a olejov

                          určených pre povrchovú úpravu dreva .

                          Nieje vhodný pre aplikácie povrchových úpravových

                          materiálov, ktoré obsahujú inhibítory korózie na báze  

                          kyseliny fosforečnej, ích zlúčenín alebo výrobkov 

                          k ochrane dreva ,ktoré majú pH nižšie ako 4,8                                      

Vlastná aplikácia :

                                 Nanášáme na drevo, pokial možno suché do 12 %                        vlhkosti špachtlou,stierkou apod. do hľbky vrstvy maximálne 5 mm 
pre jedno nanesenie tmelu. Pokiaľ chceme nanášať viacero vrstiev ,
musíme ponechať medzi jednotlivými vrstvami časovú medzeru  a to
 podľa vlhkosti dreva a prostredia cca 1 - 2 hod. V prípade plošného
 tmelenia nariedíme podľa potreby  vodou  na vhodnú konzistenciu.
 Riedením sa znižuje  obsah sušiny a takto riedený tmel je vhodný pre 
aplikáciu len do max.1 mm vrstvy . Po vysušení-vytvrdzení tmelu 
opracováváme /brúsime,frézujeme apod./bežným zpôsobom. Tmel musíme 

ochrániť vôči poveternostným vplyvom vo vonkajšom prostredí.

